BETON CR

Epoksydowo-poliuretanowy klej reaktywny,  hydroizolujący na wszystkie powierzchnie 

Opis
BETON CR to dwuskładnikowy klej nie zawierający rozpuszczalników do przygotowania (zmieszania) w momencie zastosowania. 
BETON CR tworzy mieszaninę nadającą się do klejenia wszelkiego rodzaju powłok i okładzin na każdym typie powierzchni osiągając właściwości wyjątkowej przyczepności.
BETON CR tworzy warstwę wodoodpornego kleju żywicznego i dlatego działa jednocześnie jako hydroizolacja i klej.
BETON CR można stosować zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz powierzchni. 
Oznaczenie CE

► PN N 12004-1 + PN EN 12004-2

BETON CR odpowiada na wymogi zawarte w normie PN EN 12004-1 "Kleje do płytek ceramicznych  -  Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie” " i PN EN 12004-2 "Kleje do płytek ceramicznych - Część 2: Metody badań" z oznaczeniem:

→ R2T

• Klej reaktywny na bazie żywic (R) o podwyższonych parametrach (2) do zastosowania na ściany i posadzki, wewnątrz i zewnątrz powierzchni 
• Klej o ograniczonym spływie (T).
Kolor
Rodukt jest dostępny w kolorze białym (kremowa biel)
Zastosowanie
BETON CR znajduje zastosowanie jako:

• klej do drewna
• klej do płytek wszelkiego typu i wszelkiego formatu (również na największe formaty) 

• klej do materiałów specjalnych jak, metale, okładziny dekoracyjne, forniry itp., na jakimkolwiek niestandardowym podłożu a w przyapadku “trudnych podłoży”  może być stosowany z całą linią specjalistycznych primerów do nietypowych podłoży.
• klej, który odpowiada wymaganiom silnej przyczepności wraz z wysoką elastycznością. 
Zalety
• Silna przyczepność i wyjątkowa elastyczność nawet po długoczasowm zestarzeniu się.
• Może zastąpić hydroizolację w szczególnych zastosowaniach, jak np małe balkony, łazienki, prysznice itp.
Ogólne przygotowanie podłoża zastosowania 

►Typologia podłoża zastosowania (natura podłoża)
Może być stosowany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz i jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi istniejącymi podłożami stosowanymi w budownictwie.

Kilka przykładów 

• Jastrychy i tynki na bazie cementu.

• Prefabrykaty betonowe wylewane na miejscu.

• Drewno, metal, PCV.

• Gips, płyta gipsowo-kartonowa, anhydryt.

• Podłoża z żywicy lub kamienia naturalnego itp.

• Powierzchnie narażone na wibracje.
► Materiały do zastosowania  (natura materiału przeznaczonego do przyklejenia):

• Drewno
• Płytki ceramiczne jedno i podwójnie wypalane
• Płytki gresowe i klinkierowe 
• Płytki cotto i mozaika na siatce.
• Materiały typu kompozyty  i konglomeraty
• Kamienie naturalne i materiały zbliżone.
► Przygotowanie podłoża
• Na wszystkich podłożach należy zachować staranność zgodną ze sztuką budowlaną, przeprowadzając dokładne czyszczenie i usuwając niespójne części, oleje, smary, farby i wszystko, co może uniemożliwić prawidłowe przyleganie kleju.

• Należy upewnić się, że podłoża nie wykazują zjawisk podciągania kapilarnego wilgoci.
W razie potrzeby oceń z technikiem NORD RESINE, który rodzaj interwencji jest najbardziej odpowiedni.

• Jeśli powierzchnia wykazuje wyraźne kredowanie należy wykonać konsolidację za pomocą NORPHEN SW SOLID odpowiednio rozcieńczonego w wodzie (patrz Karta Techniczna).

• Aby wygładzić powierzchnię (wewnątrz lub na zewnątrz, na ścianie lub podłodze), użyj GROVE RASANTE,  stosując mostek szczepny GROVE PRIMER ECO.

• Na gips, płytę gk i anhydryt nanieść jedną warstwę NORPHEN SW SOLID rozcieńczonego 4-5 razy w wodzie.

Szczegółowe przygotowanie podłoża
Podłoża wymienione  poniżej wymagają specjalnych kroków przygotowawczych, aby nadawały się do klejenia za pomocą BETON CR.
► Beton przemysłowy na kwarcu
•  Wszystkie materiały do ​​układania (za wyjątkiem drewna) nakładać po odpowiednim utwardzeniu przy maksymalnej wilgotności podłoża 3% (metoda węglikowa, ASTM D4944).

• Podczas montażu drewna postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy.

• Wyczyść i usuń kurz.

• Beton, który jest zbyt gładki i zamknięty na powierzchni, należy przeszlifować diamentem.

• Jeśli jest to przewidziane, należy wyeliminować połączenia i pęknięcia stosując żywiczne szycie za pomocą prętów stalowych. 
► Jastrychy cementowo- piaskowe
• Nakładać tylko na jastrychy o wytrzymałości na ściskanie powyżej 20 MPa.

• Wszystkie materiały do ​​układania (z wyjątkiem drewna) nakładać po odpowiednim utwardzeniu przy maksymalnej wilgotności podłoża 3% (metoda węglikowa, ASTM D4944).

• Podczas montażu drewna postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy.

• Przeszlifować powierzchnię tarczą ścierną gr.60.

• Jeśli jest to przewidziane, należy wyeliminować połączenia i pęknięcia stosując żywiczne szycie za pomocą prętów stalowych.
► Płytki gresowe i klinker
• Powierzchnię uszorstnić diamentową tarczą garnkową.

• Duże i głębokie spoiny wygładzić i wypełnić GROVE PRIMER ECO i GROVE MASSETTO.
► Podłoże z poziomem wilgoci zawartym pomiędzy 3 i 6%
• Zastosować jedną warstwę produktu SOLID na uszorstnionej powierzchni.
► Podłoża z wilgotnością powyżej 6%
• Zastosować jedną warstwę Q-PRIMER a następnie wykonać jedną warstwę produktem Q-RASANTE z opsypką piaskiem kwarcowym np. 0,3-0,9mm.
► Szycie pęknięć i łączeń 
• Wykonać cięcia prostopadle do pęknięć w podłożu i włożyć pręty stalowe mocowane za pomocą żywicy PLAST-EPO (patrz karta techniczna).
► Podłoże w betonie pokrytym barwionym tlenkiem żelaza
• Wykonać głębokie śrutowanie lun szlifowanie tarczą diamentową, aż do uzyskania niebarwionej częsci podłoża betonowego.
► Podłoże z betonu w którym wystęują ubytki i dziury 
• Wypełnij otwory lub wgłębienia o głębokości większej niż 3 mm za pomocą MALTAFIX (patrz karta techniczna).
Przygotowanie produktu
• Wlać BETON CR składnik B do pojemnika ze składnikiem A, uważając, aby usunąć cały utwardzacz (składnik B) z pojemnika.

• W przypadku częściowego wykorzystania opakowania składniki należy odważyć w bardzo dokładnych proporcjach (15:1)
• W przypadku niewłaściwych proporcji mieszania produkt może nie stwardnieć. 
• Mieszać wolnoobrotowym mieszadłem (500 - 600 g / min), aż do uzyskania kremowej mieszanki o jednorodnym kolorze.

• Mieszankę należy wykorzystać natychmiast po zakończeniu mieszania.
Aplikacja produktu
► Aplikacja kleju
• Rodzaj pacy zębatej, która ma być używana do rozprowadzania BETON CR, należy dobrać do rodzaju materiału do układania i rodzaju podłoża (patrz akapit ► Rodzaj pacy).

• W celu jednoczesnego uszczelnienia podłoża i przyklejenia się, należy nanieść cienką i jednorodną warstwę BETON CR na powierzchnię gładką stroną pacy. Następnie należy przeszpachlować powierzchię  po kleju zębatą stroną bez odsłaniania podłoża, a następnie przystąpić do nakładania klejonego materiału.

• Aby ułatwić uzyskanie efektu (hydroizolacja + klejenie), dzień przed klejeniem można nałożyć gładką warstwę  BETON CR.
► Temperatury
Niskie temperatury powodują, że produkt (zwłaszcza składnik A) nie jest lepki.

Nie wpływając na ostateczne utwardzenie kleju (które występuje również w temperaturach poniżej + 8 ° C), ma to negatywny wpływ na aplikację.

• Mieszanka traci urabialność wraz ze spadkiem temperatury, co bardzo utrudnia spajanie.

• Czas dojrzewania jest znacznie dłuższy.
► Rodzaj pacy
• Do parkietu stosować pacę  mod. NR 542/200 D-TR.
• Do mozaiki i powierzchni gładkich stosować pacę mod. NR 541/200 D-SE.
• Do płytek o średnim i małym rozmiarze stosować pacę zębatoą o rozmiarze zęba 3 mm.
• Na nieregularnych podłożach i płytkach o średnio dużym formacie stosować pacę zębatą o rozmiarze zęba 4 mm.
• Klejenie punktowe jest zalecane do dużych pornatów przy aplikacji na ścianach. 
► Klejenie płytki
• Klej  nie może być zawilgocony, dlatego należy  zabezpieczyć go przed opadami przez czas niezbędny do wyschnięcia.

• W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się całkowite wypełnienie ubytków między płytką (okładziną) a podłożem.
Zużycie
Zawarte pomiędzy 0,8 - 1,0 a  3 kg/m² w zależności od rodzaju płytki i rodzaju podłoża.  

Czyszczenie narzędzi
• Produkt świeży: czyścić acetonem lub nitro.

• Produkt utwardzony: czyszczenie mechaniczne, zanużenie na ok 24h w acetonie lub rozpuszczalniku nitro lub zastosowanie zmywaczy do farb i lakierów (FLUID STRIPPER lub GEL STRIPPER).

Ostrzeżenia i specjalne zalecenia
• Nie nakładać w temperaturze otoczenia poniżej + 8 ° C
• Nie nakładać BETON CR na powierzchnie, które są zamarznięte lub które mogą zamarznąć w ciągu najbliższych 24 godzin.

• Nie nakładać bezpośrednio na podłoża z gipsu i płyt gipsowo-kartonowych, ale dopiero po zastosowaniu gruntu żywicznego NORPHEN SW SOLID.

• Nie stosować na jastrychy anhydrytowe bez wcześniejszego zagruntowania produktem NORPHEN SW SOLID.

• Nie stosować na wilgotnych powierzchniach lub tam, gdzie istnieje obawa przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.

Dane  techniczne 
	► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

	Aspekt (Składnik A)
	
	-
	Pasta

	Aspekt (Składnik B)
	
	-
	Płynny

	Kolor (Składnik A)
	
	-
	Biały (kremowy)

	Kolor (Składnik B)
	
	-
	Słomkowy transparent

	► DATNE APLIKACYJNE I WŁAŚCIWOŚCI FINALNE

	Proporcje mieszania względem wagi  (A:B)
	
	-
	15 : 1

	Pot-life (termometryczny), PN EN ISO 9514
	
	min
	35 ± 5

	Temperatura aplikacji
	
	°C
	Od +8 do +30

	Przyczepność przy zrywaniu (po 20 min od położenia testowanej płytki) PN EN 1346
	
	MPa
	1,5 ± 0,3

	Czas rejestracji
	
	min
	60 ± 5

	Min czas utwardzania do wykonania uszczelnień fug (w +23°C)
	
	h
	8 - 12

	Czas ruch pieszych (w +23°C)
	
	h
	8 - 12

	Min. czas pełnego utwardzenia się (w 23°C)
	
	dni
	7

	Odporność na rozpuszczalniki i oleje solventi
	
	-
	Dobra

	Odporność na kwasy i zasady 
	
	-
	Dobra

	Odkształcalność
	
	-
	Wysoce odkształcalny

	► DANE TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO  PN EN 12004-1 + PN EN 12004-2

	Czas otwarty, PN EN 12004-2
	
	min
	45 ± 2

	Przyczepność przy ścinaniu (początkowa), PN EN 12004-2
	
	MPa
	3,0 ± 0,6

	Przyczepność przy ścinaniu (po znurzeniu w wodzie), PN EN 12004-2
	
	MPa
	3,3 ± 0,6

	Przyczepność przy ścinaniu (po szoku termicznym), PN EN 12004-2
	
	MPa
	3,0 ± 0,6

	Spływ w pionie, PN EN 12004-2
	
	mm
	< 0,5

	Reakcja na ogień (euro-classe) dla grupości poniżej 5 mm, PN EN 12004-1 par. 4.4.3
	
	-
	E WFT


Przechowywanie produktu
• 24 miesięcy w opakowaniach oryginalnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych, zadaszonych i zabezpieczonych przed promieniami słonecznymi w temperaturze od +5°C do +35°C.
• Produkt wrażliwy na mróz. 
Zastrzeżenia prawne
Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiejkolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.nordresine.pl dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja 

21.02. 2018
NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia 79 - 31058 Susegana (TV) - Italy – www.nordresine.com
Strona 4/4

